## Slide 1
Опыт производства ПБВ
на Омском НПЗ
30 марта 2012 г., Санкт-Петербург

## Slide 2
Основные битумные производственные мощности Компании расположены на НПЗ:
ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»,
ОАО «Газпромнефть-Московский НПЗ»,
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»,
НПЗ в г. Панчево и г. Нови-Сад (нефтяная компания NIS, Республика Сербия)
Битумный бизнес «Газпром нефть» сегодня
стр. 2
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ
ОАО «Газпром нефть» – одна из крупнейших и динамично развивающихся вертикально-интегрированных нефтяных компаний России, имеющая специализированное битумное подразделение.
Увеличение объемов реализации битумных материалов, тыс. тонн
«Газпром нефть» осуществляет поставки битумов по всей территории России, а также в страны ближнего зарубежья (Киргизия, Казахстан и Таджикистан) и дальнего зарубежья (Восточная Европа, Монголия, Китай и др.)

## Slide 3
Развитие инвестиционной программы битумного производства
стр. 3
СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ (ЯНОС)
Реализованные проекты:
Линия по затариванию дорожного битума в Кловертейнеры
Новые проекты:
Система подготовки сырья
Модернизация технологической инфраструктуры
МОСКОВСКИЙ НПЗ
Реализуемые проекты:
Реконструкция установки производства битумов
Новые проекты:
Строительство установки по производству ПБВ
ОМСКИЙ НПЗ
Реализованные проекты:
Установка по производству ПБВ и битумных эмульсий
Линия по затариванию дорожных битумов и ПБВ в Кловертейнеры
Система налива сырья для производства вязких дорожных битумов
Новые проекты:
Эстакада налива битумов в ж/д цистерны и автотранспорт
Модернизация установки по производству битумов
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ
Notes: Основная сумма инвестиций в 2011-2012гг. - проект реконструкции установки производства битума на Московском НПЗ.
Кроме того, реализуются и планируются к реализации следующие проекты на Омском НПЗ:
Установка по производству ПБВ и битумных эмульсий
Эстакада налива битума в ж/д цистерны.
Система налива сырья для производства нефтяных вязких дорожных битумов
Эстакада налива битумов в автомобильный транспорт
В рамках деятельности M&A планируется создание СП с действующим предприятием на юге РФ. В планах – модернизация производства и выпуск новых продуктов.

## Slide 4
стр. 4
Реализация проекта производства ПБВ и битумных эмульсий на Омском НПЗ в 2010 г.
Комплексная полностью автоматическая модификационно-эмульсионная установка Massenza для производства полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) и битумных эмульсий
ОБОРУДОВАНИЕ
Комплекс по производству ПБВ:
Емкостной парк для хранения и подготовки исходного
сырья – битума
Система масляного подогрева емкостей
Маслонагревательная станция
Установка для производства ПБВ
Емкостной парк для хранения готовой продукции
Комплекс по производству битумных эмульсий:
Емкости для хранения кислоты и воды
Система подачи латекса для производства
битумно-полимерной эмульсии
Емкостной парк для хранения эмульсии
Единый узел налива битумных материалов
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ

## Slide 5
Реализация проекта производства ПБВ и битумных эмульсий на Омском НПЗ в 2010 г.
стр. 5
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ

## Slide 6
Проведение многолетнего мониторинга состояния дорожных покрытий, устроенных на основе ПБВ
Разработка рецептур ПБВ, соответствующих климатическим и эксплуатационным требованиям различных регионов РФ
Мониторинг качества сырья и готовой продукции
Проведение исследовательских работ, привлечение международных партнеров для оценки соответствия качества ПБВ европейским стандартам
стр. 6
Обеспечение качества ПБВ на Омском НПЗ
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ
Notes: 1. Стабильное качество
2. Лидерство по качеству
3. Работа на перспективу
4. Адресный подход. Расширение географии поставок

## Slide 7
стр. 7
Ключевые аспекты совершенствования нормативной базы в области применения ПБВ по опыту «Газпром нефть»
Включение в ГОСТ 9128 и ГОСТ 12801 отличий при использовании ПБВ в качестве вяжущего материала
Включение в ГОСТ Р 52056 раздела по подготовке проб ПБВ для испытаний, а также периодичность проведения испытаний
Формирование рекомендаций по изготовлению асфальтобетонной смеси и устройстве покрытий автомобильных дорог на основе ПБВ
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ

## Slide 8
стр. 8
Выход на новые регионы сбыта ПБВ за счет использования Кловертейнеров
ОНПЗ
Регион | Объем реализации ПБВ, % от общего объема отгрузки
Омская область | 26,9
Новосибирская область | 6,5
ЯНАО | 4,8
Алтайский край | 2,3
Московская область | 2,5
Магаданская область | 3,2
Дальний Восток | 53,8
- продукт не подвергается дополнительной термической обработке, следовательно, эффект ‘старения’ (окисления) битума минимален
- при распаковывании Кловертейнера исключаются потери продукта. Существует возможность переработки материалов упаковки
- достигается бесперебойная работа асфальтобетонных заводов за счет организации складирования Кловертейнеров в несколько ярусов
Преимущества затаренных битумных материалов:
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ

## Slide 9
стр. 9
Объекты применения ПБВ в 2011 году
Автомобильная дорога «Сургут-Салехард, участок Пурпе-Пуровск»
Северный объезд г. Новосибирска
г.Омск, ул.Омская
Автомобильная дорога А 349 «Барнаул-Рубцовск-до границы с Республикой Казахстан на Семипалатинск»
Автомобильная дорога 1Р402 «Тюмень-Ялуторовск
-Ишим-Омск»
ПГТ "Крутая Горка" (Омская область)
Федеральная автомобильная дорога М56 "Колыма"
В 2011 году ключевые векторы дистрибуции ПБВ были ориентированы на Сибирский и Дальневосточный регионы со сложными климатическими условиями и повышенной грузонапряженностью автомобильных дорог.
Мостовой переход на о.Русский
через пролив Босфор Восточный во Владивостоке (эстакадные части)
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ

## Slide 10
Участие «Газпром нефть» в экспериментальных проектах
Цель участия в мониторинге – создание научно-экспериментальной базы для обоснования перспективности применения ПБВ на российских автомобильных дорогах. Долгосрочные исследования позволят наглядно зафиксировать повышение эксплуатационных свойств асфальтобетонного покрытия.
Участок верхнего слоя покрытия из асфальтобетона типа А марки I на участке капитального ремонта автомобильной дороги 1Р402 «Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск» км 455+000 – км 456+000 с применением полимерно-битумных вяжущих материалов марки ПБВ 60 производства ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ».
Участок верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичного асфальтобетона марки ЩМА 15 на участке капитального ремонта автомобильной дороги А 349 «Барнаул-Рубцовск-до границы с Республикой Казахстан на Семипалатинск» км 85 с применением полимерно-битумных вяжущих материалов марки ПБВ 60 производства ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ».
стр. 10
Участок ремонта автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо, перегон Каширо – Симферопольское шоссе» км 26+965 – 29+200 с применением полимерно-битумных вяжущих материалов марки ПБВ 60 производства ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», а также ПБВ других производителей.
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ

## Slide 11
Основные этапы мониторинга (на примере опытно-экспериментального участка автомобильной дороги А 349 «Барнаул-Рубцовск-до границы с Республикой Казахстан на Семипалатинск» км 85 с применением ПБВ 60 производства Омского НПЗ)
стр. 11
Предварительная диагностика участка, проектирование конструкции дорожной одежды
Исследование и согласование с ФКУ Упрдор «Алтай» состава ПБВ, отвечающего сложным условиям работы асфальтобетонного покрытия
Операционный контроль укладки асфальтобетонной смеси, отбор проб вяжущего, асфальтобетона, проведение лабораторных испытаний, составление отчета
РЕЗУЛЬТАТ
Использованные материалы и проведенные работы полностью отвечают требованиям нормативно-технической документации
В течение 5 лет будет проводится мониторинг состояния устроенного асфальтобетонного покрытия
Долгосрочный мониторинг экспериментальных участков
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ

## Slide 12
стр. 12
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030
объем потребления ПБВ | 29.5 | 37.3 | 42 | 51 | 61 | 74 | 90 | 109 | 132 | 161 | 197 | 278 | 330
доля ПБВ в общем объеме потребления битумных материалов | 0.0068749 | 0.0083583 | 0.0090495 | 0.010566 | 0.012152 | 0.014174 | 0.016576 | 0.019303 | 0.022478 | 0.026361 | 0.031015 | 0.032964 | 0.035106
тыс. тонн
факт
Прогноз объемов потребления ПБВ в РФ
Прогноз потребления и доли ПБВ в общем объеме потребления битумных материалов
Основные ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
В рамках текущих тенденций потребление ПБВ к 2015 г. приблизится к 75 тыс. тонн.
К 2030 г. потребление достигнет уровня 330 тыс. тонн, основным сегментом применения будет строительство/реконструкция дорог с высокой интенсивностью движения.
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ

## Slide 13
Новые проекты:
ОМСКИЙ НПЗ
Линия по затариванию ПБВ
Утепление установки по производству ПБВ
МОСКОВСКИЙ НПЗ
Строительство установки по производству ПБВ
стр.13
Развитию производства ПБВ на Омском и Московском НПЗ
Цель инвестиционной программы НПЗ – увеличение объемов производства и повышение качества продукции
В 2012 год в рамках совместного сотрудничества с региональными дорожно-строительными организациями запланировано устройство асфальтобетонных дорог в Ханты-Мансийском и Ямало-ненецком автономных округах с использованием ПБВ производства Омского НПЗ.
Устройство участков автомобильных дорог с использованием полимерной битумной эмульсии производства Омского НПЗ.
Разработка новых рецептур ПБВ для использования при строительстве автомобильных дорог с грузонапряженностью и высокой интенсивностью движения (например, на объектах ГК «Автодор»).
Расширение сотрудничества
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ

## Slide 14
стр. 14
НАДОЕЛО ЛАТАТЬ ДЫРЫ?!
ИСПОЛЬЗУЙ ПБВ!
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ

## Slide 15
стр. 15
Приложение 1
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ

## Slide 16
стр. 16
Приложение 2
Опыт производства ПБВ на Омском НПЗ